# Choix des matériaux

## Enceinte du four

### Cahier des charges

Pour l'enceinte du four, les critères retenus sont :

- Absence de toxicité ;

- Résistance à la chaleur, avec une température de fonctionnement visée jusqu'à 180 °C ;

- Si possible, biocompatibilité / compatibilité alimentaire ;

- Faible masse ;

- Bonne durabilité ;

- Matériaux facilement disponibles et reproductibles ;

- Possibilité de remplacement ou de réparation.

### Structure en bois

Le contreplaqué de peuplier, notamment en 6 mm, a été envisagé pour les panneaux intérieurs et extérieurs de l'enceinte.

Ses avantages sont :

- Faible masse ;

- Bonne rigidité ;

- Coût raisonnable ;

- Disponibilité relativement importante, y compris en grande surface ;

- Bonne usinabilité et bonne découpe laser ;

- Matériau simple à remplacer ;

- Cohérent avec une démarche lowtech et open source.

Le point de vigilance principal est la colle utilisée dans le contreplaqué. Pour les éléments proches de l'intérieur chaud du four, il faut privilégier un panneau dont le fabricant peut fournir des informations sur les émissions, les colles et l'usage prévu. Le fait qu'un bois soit naturel ne signifie pas nécessairement que le panneau contreplaqué est automatiquement adapté à un environnement alimentaire ou à 180 °C.

Les panneaux ont été commandés en 800x500mm simplement car il s’agit de la taille maximum à disposition pour la machine de découpe laser disponible à l’école (Trotec Speedy 360).

Les tasseaux sont en sapin et de dimensions 24x48 et d’une longueur de 2m. Ces dimensions ont été choisies pour des raisons pratiques : facilement disponible dans n’importe quel magasin de bricolage, bonne rigidité globale et disponible en paquet de 10 (le nombre nécessaire pour la fabrication du four et des déflecteurs). 2m semble être le bon compromis, permettant un transport aisé en véhicule.

Aussi, aucune peinture doit être utilisé proche des aliments. L’intérieur est donc laissé brut. L’extérieur peut être discuté, mais comme le four est rangé en intérieur, l’extérieur sera laissé brut aussi.

### Isolation

Une isolation de l'ordre de 20mm a été envisagée. Les tasseaux utilisés faisant 24mm d’épaisseur, la différence de hauteur est compensée par l’ajout d’une plaque de 4mm coupé à la taille voulue à l’aide de la découpeuse laser.

Ses avantages sont :

- Faible conductivité thermique ;

- Bonne tenue en température ;

- Absence d'émissions indésirables lorsqu'il est chauffé ;

- Supporte l’humidité ;

- Faible masse ;

- Bonne disponibilité dans les commerces ;

- Possibilité de remplacement.

Le liège expansé constitue une piste particulièrement cohérente avec la philosophie du projet : matériau relativement accessible, biosourcé, léger et intéressant thermiquement. Il faut néanmoins vérifier la température maximale admissible du produit précis choisi et la nature éventuelle des liants.

Aussi, les panneaux de lièges se retrouvent dans la fabrication de fours solaires chez plein de fournisseurs (i.e SolarBrother).

### Revêtement intérieur réfléchissant

Le papier aluminium alimentaire a été utilisé dans le prototype, mais plusieurs limites ont été identifiées :

- Surface froissée ;

- Réflexion moins bonne qu'une surface métallique bien plane ;

- Fragilité ;

- Dégradation lors des manipulations ;

- Difficulté à le positionner et le faire tenir en place.

Une tôle d'aluminium mince (~0,8 mm) trouvée en magasin de bricolage constitue une solution beaucoup plus intéressante pour tapisser l'intérieur.

Ses avantages sont :

- Légère ;

- Assez rigide ;

- Facilement disponible ;

- Facile à nettoyer ;

- Meilleure planéité que le papier aluminium ;

- Facilement remplaçable.

Par contre, il faut faire attention à ne pas le rayer car il est compliqué de lui faire retrouver sa brillance. Après essais au papier de verre (jusqu’à P4000), l’aluminium est devenu mat. Il faut donc chercher à minimiser les rayures, mais sans pour autant s’acharner dessus.

## Déflecteurs extérieurs

### Cahier des charges

- Pas en contact avec les aliments ;

- Exposition directe au rayonnement solaire ;

- Bonne résistance aux UV ;

- Bonne résistance aux variations de température ;

- Bonne légereté ;

- Bonne planéité ;

- Bonne rigidité pour conserver leur géométrie ;

### Dibond / Alucobond miroir

Le Dibond miroir a été étudié comme solution très robuste.

Ses avantages sont :

- Excellente planéité ;

- Bonne rigidité ;

- Faible masse par rapport à un miroir en verre ;

- Bonne résistance extérieure ;

- Surface réfléchissante durable.

Mais le principal problème est le coût, de l'ordre de 100 CHF/m² dans les fournisseurs trouvés.

Pour un projet dont l'objectif est la reproductibilité et l'accessibilité, ce prix est difficile à justifier.

### Inox poli

L'acier inoxydable poli a également été envisagé.

Il présente une excellente durabilité et une très bonne résistance aux UV et aux intempéries, mais la masse devient rédhibitoire : pour les dimensions envisagées, on arrivait à environ 10 kg supplémentaires, sans parler du coût assez élevé de l’inox.

Cette solution a été écarté pour rester cohérent avec l’objectif d’être léger et peu cher.

### Contreplaqué + film miroir

C'est finalement une solution particulièrement intéressante :

Le contreplaqué fournit la rigidité mécanique et le film fournit la fonction optique.

Ses avantages sont :

- Très faible coût ;

- Faible masse globale;

- Fabrication simple ;

- Facilement réparable ;

- Matériau disponible localement ;

- Possibilité de remplacer uniquement la surface réfléchissante.

Le principal défaut est évidemment la durée de vie du film :

- UV ;

- Rayures ;

- Plis ;

- Résistance à l’humidité faible ;

Mais cela ne constitue pas nécessairement un problème de conception.

Un film qui doit être remplacé tous les 3–4 ans n'est pas nécessairement moins durable qu'un panneau miroir très coûteux qui dure beaucoup plus longtemps.

Si le panneau support reste intact et que seul le film est remplacé, on évite de jeter toute la pièce.

L'idéal est donc de concevoir le film pour être facilement démontable et remplaçable, plutôt que de le considérer comme une partie permanente du panneau.

### Miroir en polystyrène 2 mm

Des panneaux miroir en polystyrène de 2 mm ont été trouvés en magasin de bricolages

C'est une piste intéressante pour les déflecteurs car ils sont :

- Très légers ;

- Rigides ;

- Réfléchissants ;

- Relativement économiques ;

- Faciles à découper.

Par contre, les principaux points de vigilance sont :

- Sensibilité aux rayures ;

- Déformation thermique ;

- Vieillissement aux UV ;

- Tenue du matériau lorsqu'il est exposé directement au Soleil.